단 위 시 설 시 방 서

(미끄럼대,시각놀이,청각놀이,체험기구,터널놀이)

* 미로놀이(i-1001il)

일반사항

1. 적용범위

①본 시방서는 아파트공원이나 놀이터에 설치하는 단위시설물에 관한 제반사항을 규정한다.

②단위시설은 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사     전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

단위시설의 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 단위시설은 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

1. 미로놀이

단위시설의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 2100*70

* 재료 : 목재 - 목재는 구조적 강도가 우수한 수종은 선택하여 ACQ가압 방부처리하                  며, 충분히 건조하여 뒤틀림이 없어야 한다. 또한 목재의 품질은 건                  주와 표면마감에 따라 죄우되므로 자연건조 90일이상, 증기건조 20                  日, 대패 가공한다.

기둥에 사용되는 목재는 외부 환경에서도 내구성을 인증할 수 있는

레조르시놀로 접합된 글루램(공학목재)을 사용하며 기타 부재료는

함수율20% 이하 의 건조목을 사용한다.

기타 부재료로 사용되는 합판은 BWP등듭의 자작나무 합판을 사용한                  다. 부재료 규격은 설계도면을 기준으로한 KS 정품을사용한다.

철재 - 주 기둥에 사용되는 파이프 재료는 한국산업규격(KSD3507 배관용

탄소강관)과 동등하거나 이상의 품질을 가진 것을 사용한다.

하부 베이스 플레이트는 한국산업규격SS400(일반구조영압연강재)에

규정하는 8mm이상의 규격품을 사용한다.

볼트, 너트 및 와셔는 KSD 3706 STS304 NI-B에 준하며 그 형상은

KSD 1002의 규격품을 사용한다.

기타 부자재 - 부자재로는 내화학성, 내마모성이 강한 라미스(H.P.L=High

Pressure Laminate)를 사용하여, 단위시설의 구조, 장식

장식 등을 한다.

제작 및 설치

1. 제작(공통)

① 기둥 : 기둥은 단위시설의 형태(도면)에 따르며 목기둥은 구조적 강도가 우수한

수종을 선택하여 제재 후 함수율 20% 이하로 건조 후 ACQ가압 방부처리

하고 함수율 15% 이하로 건조하여 가공 후 외부용 접착대(레조르시놀)로

접합하여 성형가공한 후 친환경 수용성 목재전용 도료로 마감한다.

철기둥은 한국산업규격(KSD3507 배관용탄소강관)과 동등하거나 이상의

품질을 가진 것을 사용하여, 견고히 조립,가공(용접)하며, 날카로운 돌출물

이 없게한다.

② 장식 : 단위시설물의 장식(부착물)중, 합판은 BWP등듭의 자작나무 합판을 사용

하여 가공, 마감(폴리우레탄 페인트 코팅)한다.

장식에 사용되는 라미스(H.P.L=High Pressure Laminate)는 돌출물이 없게

가공하여 사용한다.

③ 볼트,넛트 : 강한재질로 된 스크류볼트와 직결볼트를 사용하고, 플라스틱 볼트캡으                      로 마감하여 돌출 부위가 없도록한다.

2. 설치(공통)

① 설치할 곳의 수평작업을 한다

② 조립 및 시공은 관련 전문건설업 면허를 소지한 업체의 전문기술자에 의해 행해져야한다.

③ 수평작업후에 도면의 표기를 우선하여, 앙카식, 또는 독립기초 시공을 하며, 기초의

형태는 도면의 표기를 따른다.

④ 도면에 표기된 기초를 확립하고 양생 시킨다(도면 우선).

⑤ 양생후 셋트앙카를 기초당 4개씩 설치한다(도면우선).

⑥ 옥상부 앙카 사용시 방수층 보호를 주의해야하며, 현장상황에 맞게 시공한다

⑦ 공사 시 안전에 유의하여야 하며 감독관의 지시 및 현장안전수칙에 따라야 한다.

⑧ 기타 형태 및 재료 규격은 설계도면에 따른다.

3. 검사

시공이 완료되면 수금인은 감독자로부터 다음 사항에 대한 검사를 받아야 하며, 검사 시 지적된 불량 부분은 명시된 시방 규정에 따라 즉시 수정 보완 되어야 한다.

① 설계도와 시공 구간 및 위치의 일치 여부

② 설치 후 현장 복구 상태

③ 제품 보증 기간

단위시설의 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)