미 끄 럼 대 시 방 서

* 미끄럼대(i-1001sl)

일반사항

1. 적용범위

① 본 시방서는 아파트공원이나 놀이터에 설치하는 놀이시설물에 관한 제반사항을 규정한다.

② 미끄럼대는 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사     전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

미끄럼대 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 미끄럼대는 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

1. 미끄럼대

미끄럼대의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 3653*937

* 재료 : 목재 - 목재는 구조적 강도가 우수한 수종은 선택하여 ACQ가압 방부처리하                  며, 충분히 건조하여 사용 한다.

또한 목재의 품질은 건조와 표면마감에 따라 죄우되므로 자연건조

90일이상, 증기건조 20日후, 대패 가공한다.

- 주기둥은 외부 환경에서도 내구성을 인증할 수 있는 레조르시놀로                   접합된 글루램(공학목재)을 사용하며 기타 부재료는 함수율22% 이하                  의 건조목을 사용한다.

- 기타 부재료로 사용되는 합판은 BWP등듭의 자작나무 합판을 사용한                  다. 부재료 규격은 설계도면을 기준으로한 KS 정품을사용한다.

제작 및 설치

1. 제작

① 기둥 : 구조적 강도가 우수한 수종을 선택하여 제재 후 ACQ가압 방부처리하고

함수율 22% 이하로 건조하여 가공 후 외부용 접착재(레조르시놀)로 접합하

여 성형가공한 후 친환경 수용성 목재전용 도료로 마감한다.

② 데크판 : 90x30 각재에 홈가공을 하여 특수 고안된 폴리아미드 재질의 힌지로 주                  기둥에 체결하고 친환경 수용성 목재전용도료로 마감한다.

(폴리아미드 재질의 힌지 - 한국조경건설(주) 의 특허 제 10-0867322)

③ 난간,계단 : 170x50 각재에 홈가공을 하여 끼워 맞추고 T40의 방부판재를 부착하                      여 마감한다. 목재부분은 전체적으로 방부한 후 친환경 목재전용 도료

로 마감한다.

④ 볼트,넛트 : 강한재질로 된 스크류볼트와 직결볼트를 사용하고, 플라스틱 볼트캡으                      로 마감하여 돌출 부위가 없도록한다.

⑤ 지붕 : BWP둥급의 자작나무 합판을 다양한 형태의 모양으로 가공, 친환경 도료로

도장후 조립한다.

⑥ 슬라이드 : 원통형슬라이드는 내구성을 지닌 저밀도폴리에틸렌(LLDPE)을 회전성형                     공법에 의해 ROTO MOLDING으로 성형한 제품을 사용하며, 직선형슬                     라이드는 곡선형 글루램(공학목재)에 T2 스텐판을 가공하여 스크류볼                     트로 고정한다.

⑦ 그물망 : ∮16 스틸케이블 내장 콤파운드로프와 특수 고안된 폴리아미드재질의 체                   결구로 조립한다.

2. 설치

① 설치할 곳의 수평작업을 한다

② 조립 및 시공은 관련 전문건설업 면허를 소지한 업체의 전문기술자에 의해 행해져야한다.

③ 수평작업후에 지면을 450*450정도 파고 기초(300*300*200)를 친다.

단, 놀이시설이 설치될 현장에 베이스콘크리트(통기초)가 양생이 된경우, 베이스콘크리트(통기초)위에 셋트앙카를 직접 시공한다.

④ 도면에 표기된 기초를 확립하고 양생 시킨다(독립기초 현장일 경우에 한함).

⑤ 양생후 셋트앙카를 기초당 4개씩 설치한다(독립기초 현장일 경우에 한함).

⑥ 옥상부 앙카 사용시 방수층 보호를 주의해야하며, 현장상황에 맞게 시공한다

⑦ 공사 시 안전에 유의하여야 하며 감독관의 지시 및 현장안전수칙에 따라야 한다.

⑧ 기타 형태 및 재료 규격은 설계도면에 따른다.

3. 검사

시공이 완료되면 수금인은 감독자로부터 다음 사항에 대한 검사를 받아야 하며, 검사 시 지적된 불량 부분은 명시된 시방 규정에 따라 즉시 수정 보완 되어야 한다.

① 설계도와 시공 구간 및 위치의 일치 여부

② 설치 후 현장 복구 상태

③ 제품 보증 기간

미끄럼대의 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)