시 방 서 (규 격 서)

* i-512

일반사항

1. 적용범위

① 본 시방서는 아파트공원이나 놀이터에 설치하는 시설물에 관한 제반사항을 규정한다.

② 키재는 나무는 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제적, 조립, 시공되어야 하며 사     전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

2. 법적 요구사항

키재는 나무 제작 및 시공에 있어 설계도서도면에 별도로 언급되지 않은 사항에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

3. 운반 및 보관 취급

모든 자재는 운반 및 보관 취급 중 충격이나 과적재로 인한 변형이나 손상이 발생하지 않도록 한다.

4. 유지관리

설치가 완료된 키재는 나무는 발주자에게 최종 인수인계 시까지 수급인 책임 하에 유지관리 되어야 한다.

자재

1. 키재는 나무

키재는 나무의 규격과 재료는 다음과 같다.

* 규격 : 2628*150 (6개 1SET배열시 규격)

* 재료 : 목재 - 목재는 구조적 강도가 우수한 수종은 선택하여 ACQ가압 방부처리하                  며, 충분히 건조하여 뒤틀림이 없어야 한다. 또한 목재의 품질은 건                  주와 표면마감에 따라 죄우되므로 자연건조 90일이상, 증기건조 20                  日, 대패 가공한다.

- 기타 부재료로 사용되는 합판은 BWP등듭의 자작나무 합판을 사용한                  다. 부재료 규격은 설계도면을 기준으로한 KS 정품을사용한다.

제작 및 설치

1. 제작

① 기둥 : 구조적 강도가 우수한 수종을 선택하여 제재 후 22% 이하로 건조하여 가공

후 외부용 친환경 수용성 목재전용 도료로 마감한다.

② 볼트,넛트 : 강한재질로 된 스크류볼트와 직결볼트를 사용하고, 플라스틱 볼트캡으                      로 마감하여 돌출 부위가 없도록한다.

2. 설치

① 설치할 곳의 수평작업을 한다

② 조립 및 시공은 관련 전문건설업 면허를 소지한 업체의 전문기술자에 의해 행해져야한다.

③ 수평작업후에 지면을 550*550정도 파고 기초(300*300*200)를 친다

④ 도면에 표기된 기초를 확립하고 양생 시킨다

⑤ 양생후 셋트앙카를 기초당 4개씩 설치한다

⑥ 옥상부 앙카 사용시 방수층 보호를 주의해야하며, 현장상황에 맞게 시공한다

⑦ 공사 시 안전에 유의하여야 하며 감독관의 지시 및 현장안전수칙에 따라야 한다.

⑧ 기타 형태 및 재료 규격은 설계도면에 따른다.

3. 검사

시공이 완료되면 수금인은 감독자로부터 다음 사항에 대한 검사를 받아야 하며, 검사 시 지적된 불량 부분은 명시된 시방 규정에 따라 즉시 수정 보완 되어야 한다.

① 설계도와 시공 구간 및 위치의 일치 여부

② 설치 후 현장 복구 상태

③ 제품 보증 기간

키재는 나무의 제품 하자 기간은 준공검사 일로부터 2년간 한다.

(단, 외부의 강압에 의한 파손은 책임지지 않는다)